ОАО «УралКомпозит»

###### ОКП  15  2600

УТВЕРЖДАЮ

###### Гл. инженер ОАО « УралКомпозит »

____________Дробышевский А.С.

«19» мая 2006 г.

КОМПОЗИТ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ

КЕРАМИЧЕСКИЙ (АНТИОКС)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 1526-005-14377547-2006

Дата введения с 01.06.2006

РАЗРАБОТАНО

Руководитель разработки

____________Дасимова Л.Г.

15.05.2006

Настоящие технические условия распространяются на композит антиокислительный керамический (Антиокс), предназначенный для использования в металлургической промышленности в качестве защитного антиокислительного покрытия футеровки металлургических агрегатов выполненной из углеродсодержащих огнеупоров;

Антиокс представляет собой многокомпонентную однородную суспензию бежевого или терракотового цвета, получаемую путем смешивания порошкообразных компонентов и жидкого связующего.

Порошкообразные компоненты представляют собой соли и оксиды химических элементов, различного зернового состава, получаемые путем помола в бисерных мельницах и в виде готовых химических соединений. Жидкий компонент Антиокса представляет собой жидкость, полученную по золь-гель технологии.

Условное обозначение антиокислительного керамического композита в технической документации и при заказе должно состоять из наименования материала, и номера настоящих технических условий:

Антиокс ТУ 1526-005-14377547-2006

1. Технические требования

1.1 Антиокислительный керамический композит (Антиокс) должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рецептуре и технологической документации, разработанной и  утвержденной в установленном порядке.

1.2 Антиокс должен соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Требования |
| --- | --- |
| 1 Условная вязкость, сек | 20…65 |
| 2 Укрывистость, г/м², не более | 200 |
| 3 Плотность, г/см³ | 1,5…2,0 |
| 4 Термостойкость, Rтс, вод., 1300 | 3 |
| 5 Огнеупорность, t˚С | 1200 |
| 6 Твердость пленки, усл.ед. | 0,2…2 |

1.3 Материалы, применяемые для изготовления Антиокса должны соответствовать следующим нормативным документам:

- сурик железный по ГОСТ 8135-74

- оксид алюминия по ГОСТ 8136-85

- оксид титана по ГОСТ 9808-84

- диоксид циркония по ГОСТ 21907-76

- энтеросгель ФС 42-3603-98

1.4 Антиокс поставляется в виде суспензии, готовой к применению.

# 2 Требования безопасности

2.1 При производстве Антиокса должны соблюдаться «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию», утвержденные Минздравом СССР04.04.73 № 1042-73 и 12.12.88 № 4783-88.

2.2 При производстве Антиокса в рабочей зоне должны быть обеспечены

требования ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных  веществ в воздухе рабочей зоны".

2.3 При производстве, хранении и применении Антиокса должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промсанитарии в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75 и ГОСТ 12.3.005-75. В качестве средств пожаротушения следует выбирать пенные и углекислотные огнетушители, песок, кошму, тонкораспыленную воду, асбестовое волокно в соответствии с правилами по безопасному ведению работ, утвержденных в установленном порядке.

2.4 При производстве Антиокса рабочему персоналу необходимо применять средства индивидуальной защиты: спецодежду по ГОСТ 12.4.029-76, спецобувь по ГОСТ 12.4.103-83, противопылевые респираторы по ГОС12.4.028-76, перчатки по ГОСТ 12.4.010-75.

2.5 В рабочих помещениях должны быть умывальники с горячей и холодной водой. Брызги компонентов суспензии, попавшие на кожу, должны быть немедленно удалены сухим марлевым тампоном с последующей обработкой пораженного места этиловым спиртом и тщательной промывкой водой с мылом. После сушки пораженного участка бумажным одноразовым полотенцем частки кожи обрабатываются мягкой мазью на основе ланолина, вазелина или касторового масла.

2.6 Производственные помещения должны быть оборудованы механической приточно - вытяжной вентиляцией в соответствии со СниП 2.04.05.-91, обеспечивающей восьмикратный обмен воздуха. Контроль за состоянием воздуха рабочей зоны проводится в соответствии с требованиями

ГОСТ 12.1.005-88.

2.7 Занятые на производстве работники должны проходить медосмотр в

соответствии с приказом МЗ МП РФ № 90 от 14.03.96 г.

2.8 Защита окружающей среды при производстве и хранении Антиокса

обеспечивается герметизацией оборудования и тары.

3. Приемка

3.1 Антиокс должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

3.2 Приемка Антиокса производится партиями. Партией считается количество огнеупоров, произведенных  за один технологический цикл, но не более 10 т.

3.3 Приемочный контроль.

3.3.1 Пробу для проведения приемочных испытаний из больших емкостей отбирают по ГОСТ 9980.2-86.

3.3.2 Приемо-сдаточные испытания Антиокса осуществляют для каждой партии по следующим показателям:

- укрывистость;

- огнеупорность;

- термостойкость;

3.3.3 Периодические испытания Антиокса осуществляют по следующим показателям:

- плотность;

- вязкость;

- твердость пленки.

3.3.4 Периодические испытания Антиокса по определению плотности и вязкости изготовитель должен проводить не реже одного раза в месяц и при каждом изменении технологии изготовления и рецептуры (поставщика сырья и материалов), а по определению твердости пленки – раз в полгода.

3.4 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания пробы по этому показателю, отобранной из удвоенного количества тарных мест партии. При повторном получении неудовлетворительных результатов партия Антиокса бракуется.

3.5 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки партия продукции бракуется.

3.6 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия нормированных показателей качества Антиокса требованиям настоящих технических условий, соблюдая при этом порядок отбора проб и применяя стандартизованные  методы  испытаний.

3.7 Отгрузка Антиокса сопровождается документом о качестве, составленном в соответствии с настоящими техническими условиями.

Документ должен содержать:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение продукта;

- номер партии и дату изготовления;

- количество упаковочных единиц;

- масса нетто;

- дата отгрузки;

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии партии Антиокса требованиям настоящих технических условий.

4 Методы испытаний

4.1 Укрывистость определяют по ГОСТ 8784-75.

4.2 Огнеупорность Антиокса определяют по ГОСТ 4069-69.

4.3 Термостойкость Антиокса определяют по ГОСТ 7875.2-94.

4.4 Вязкость Антиокса определяют по ГОСТ 8420-74.

4.5 Плотность Антиокса определяют по ГОСТ 28513-90.

4.6 Твердость пленки Антиокса определяют по ГОСТ 5233-67.

5 Упаковка и маркировка

5.1 Упаковка и маркировка Антиокса осуществляется в соответствии с

требованиями ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002 и ГОСТ 19433-88.

5.2 Антиокс упаковывается в металлические бочки, металлические контейнеры. По согласованию с потребителем допускается поставка Антиокса в другой таре, а также в таре с иными техническими показателями.

5.3 Маркировка тары с Антиоксом осуществляется путем наклеивания

этикетки со следующими данными:

- наименование предприятия – изготовителя или его товарный знак, адрес;

- марка огнеупора;

- масса нетто в кг;

- дата изготовления;

- обозначение настоящих технических условий;

- манипуляционные знаки 3, 11 по ГОСТ 14192-96.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование Антиокса производится транспортом любого вида с соблюдением «Правил перевозок грузов», установленных для транспорта данного вида и требований другой документации, утвержденной в установленном порядке. Транспортирование и хранение Антиокса может осуществляться в интервале температур от минус 25оС до плюс 30оС.

6.2 Транспортная маркировка грузов – по ГОСТ 14192-96.

6.3 Хранение Антиокса у потребителя должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований техники безопасности и обеспечения сохранности продукции.

6.4 При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по таре с Антиоксом и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты; грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления, исключающие возможность повреждения тары.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого композита антиокислительного керамического требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем требований транспортирования и хранения и применения, установленных настоящими техническими условиями.

7.2 Гарантийный срок хранения Антиокса 12 месяцев в закрытой таре с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение нормативного документа, на который дана ссылка | Номера пунктов и подпунктов в технических условиях, в которых дана ссылка |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | 2.2,2.6 |
| ГОСТ 12.3.002-75 | 2.3 |
| ГОСТ 12.3.005-75 | 2.3 |
| ГОСТ 12.4.010-75 | 2.4 |
| ГОСТ 12.4.028-76 | 2.4 |
| ГОСТ 12.4.029-76 | 2.4 |
| ГОСТ 12 4 103-83 | 2.4 |
| ГОСТ 4069-69 | 4.2 |
| ГОСТ 5233-67 | 4.6 |
| ГОСТ 8135-74 | 1.3 |
| ГОСТ 8136-85 | 1.3 |
| ГОСТ 8420-74 | 4.4 |
| ГОСТ 9808-84 | 1.3 |
| ГОСТ 9980.2-86 | 3.3.1 |
| ГОСТ 14192-96 | 1.4.3 |
| ГОСТ 9980.3-86 | 5.1 |
| ГОСТ 9980.4-2002 | 5.1 |
| ГОСТ 14192-96 | 5.3, 6.1 |
| ГОСТ 19433-88 | 5.1 |
| ГОСТ 16363-98 | 4.7 |
| ГОСТ 21917-76 | 1.3 |
| ГОСТ 28513-90 | 4.5 |
| ФС 42-3603-98 | 1.3 |
| ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». | 2.2 |
| СниП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. | 2.6 |