ОАО «УралКомпозит»

###### ОКП  15 2600

УТВЕРЖДАЮ

###### Гл.инженер ОАО «УралКомпозит»

____________Дробышевский А.С.

21 мая 2006 г.

КЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ (ОКК)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 1526-006-14377547-2006

Дата введения с 01.06.06 г.

РАЗРАБОТАНО

Руководитель разработки

____________Дасимова Л.Г.

17.05.2006 г.

Настоящие технические условия распространяются на клей керамический огнеупорный (ОКК), предназначенный для использования в металлургической промышленности в качестве клея для углеродсодержащих огнеупоров при изготовлении футеровки металлургических агрегатов.

ОКК представляет собой однородную многокомпонентную массу светло-серого цвета, получаемую путем смешивания порошкообразных компонентов и жидкого связующего.

Порошкообразные компоненты представляют собой соли и оксиды химических элементов, различного зернового состава, получаемые путем помола в бисерных мельницах и в виде готовых химических соединений.

Жидкий компонент ОКК представляет собой жидкость, полученную по золь-гель технологии.

Условное обозначение клея керамического огнеупорного (ОКК) в технической  документации и при заказе должно состоять из наименования материала и номера настоящих технических условий:

ОКК ТУ 1526-006-14377547-2006.

1. Технические требования

1.1 Клей керамический огнеупорный (ОКК) должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рецептуре и технологической документации, разработанной и  утвержденной  в  установленном порядке.

1.2 ОКК должен соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1 Условная вязкость (конус), см | 10…20 |
| 2 Укрывистость, г/м², не более | 1000 |
| 3 Плотность, г/см³ | 1,8… 2,5 |
| 4 Термостойкость, Rтс, вод., 1300 | 7 |
| 5 Огнеупорность, t˚С | 1700 |

1.3 Материалы, применяемые для изготовления ОКК должны соответствовать следующим нормативным документам:

- диоксид циркония ГОСТ 21907-76

- оксид алюминия ГОСТ 8136-85

- оксид титана по ГОСТ 9808-84

- энтеросгель ФС 42-3603-98

1.4 ОКК поставляется в виде пластичной смеси готовой к применению.

# 2 Требования безопасности

2.1 При производстве ОКК должны соблюдаться «Санитарные правила

организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию», утвержденные Минздравом СССР

04.04.73 № 1042-73 и 12.12.88 № 4783-88.

2.2 При производстве ОКК в рабочей зоне должны быть обеспечены

требования ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 " Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных  веществ в воздухе рабочей зоны".

2.3 При производстве, хранении и применении ОКК должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промсанитарии в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75 и ГОСТ 12.3.005-75.

В качестве средств пожаротушения следует выбирать пенные и углекислотные огнетушители, песок, кошму, тонко распыленную воду,

асбестовое волокно в соответствии с правилами по безопасному ведению работ, утвержденных в установленном порядке.

2.4 При производстве ОКК рабочему персоналу необходимо применять

средства индивидуальной защиты: спецодежду по ГОСТ 12.4.029-76, спецобувь по ГОСТ 12.4.103-83, противопылевые респираторы по ГОСТ 12.4.028-76, перчатки по ГОСТ 12.4.010-75.

2.5 В рабочих помещениях должны быть умывальники с горячей и холодной водой. Брызги компонентов суспензии, попавшие на кожу, должны быть немедленно удалены сухим марлевым тампоном с последующей обработкой пораженного места этиловым спиртом и тщательной промывкой одной с мылом. После сушки пораженного участка бумажным одноразовым полотенцем частки кожи обрабатываются мягкой мазью на основе ланолина, вазелина или касторового масла.

2.6 Производственные помещения должны быть оборудованы механической приточно - вытяжной вентиляцией в соответствии со СниП 2.04.05.-91, обеспечивающей восьмикратный обмен воздуха. Контроль за состоянием воздуха рабочей зоны проводится в соответствии с требованиями

ГОСТ 12.1.005-88.

2.7 Занятые на производстве работники должны проходить медосмотр в

соответствии с приказом МЗ МП РФ № 90 от 14.03.96 г.

2.8 Защита окружающей среды при производстве и хранении ОКК

обеспечивается герметизацией оборудования и тары.

3 Приемка

3.1 ОКК должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

3.3 Приемка ОКК производится партиями. Партией считается количество огнеупоров, произведенных за один технологический цикл, но не более 10 т.

3.4 Приемочный контроль.

3.4.1 Пробу для проведения приемочных испытаний из больших емкостей отбирают по ГОСТ 26565-85.

3.4.2 Приемо-сдаточные испытания ОКК осуществляют для каждой партии по следующим показателям:

- укрывистость;

- огнеупорность;

- термостойкость;

3.4.4 Периодические испытания ОКК осуществляют по следующим показателям:

- плотность;

- вязкость (конус);

3.4.5 Периодические испытания ОКК по определению плотности и вязкости изготовитель должен проводить не реже одного раза в месяц и при каждом изменении технологии изготовления и рецептуры (поставщика сырья и материалов).

3.5 При получении неудовлетворительных результатов сдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания пробы по этому показателю, отобранной из удвоенного количества тарных мест партии. При повторном получении неудовлетворительных результатов партия ОКК бракуется.

3.6 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю. При получении неудовлетворительных результатов  повторной проверки партия продукции бракуется.

3.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия нормированных показателей качества ОКК требованиям настоящих

технических условий, соблюдая при этом порядок отбора проб и применяя стандартизованные  методы  испытаний.

3.8 Отгрузка ОКК сопровождается документом о качестве, составленном в соответствии с настоящими техническими условиями.

Документ должен содержать:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение продукта;

- номер партии и дату изготовления;

- количество упаковочных единиц;

- масса нетто;

- дата отгрузки;

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии партии ОКК требованиям настоящих технических условий.

4 Методы испытаний

4.1 Укрывистость определяют по ГОСТ 8784-75.

4.2 Огнеупорность ОКК определяют по ГОСТ 4069-69.

4.3 Термостойкость ОКК определяют по ГОСТ 7875.2-94.

4.4 Условная вязкость (конус) ОКК определяют по ГОСТ 5802-86, по п.2

4.5 Плотность ОКК определяют по ГОСТ 5802-86, по п.3

5 Упаковка и маркировка

5.1 Упаковка и маркировка ОКК осуществляется в соответствии с

требованиями ГОСТ 9980.3-86 , ГОСТ 9980.4-2002 и ГОСТ 19433-88.

5.2 ОКК упаковывается в бочки емкостью 50, 100, 200 л, либо в оборотных контейнерах емкостью 1, 1.2, 2 м3. По согласованию с потребителем допускается поставка ОКК в другую тару или неупакованным в транспортную тару, а также с иными техническими показателями.

5.3 Маркировка тары с  ОКК осуществляется путем наклеивания

этикетки со следующими данными:

- наименование предприятия – изготовителя или его товарный знак, адрес;

- марка огнеупора;

- масса нетто в кг;

- дата изготовления;

- обозначение настоящих технических условий;

- манипуляционные знаки 3, 11 по ГОСТ 14192-96

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование ОКК производится транспортом любого вида с соблюдением «Правил перевозок грузов», установленных для транспорта данного вида и требований другой документации, утвержденной в установленном порядке. Транспортирование и хранение ОКК может осуществляться в интервале температур от минус 25оС до плюс 30оС.

6.2 Транспортная маркировка грузов – по ГОСТ 14192-96.

6.3 Хранение ОКК у изготовителя должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований техники безопасности и обеспечения сохранности продукции.

6.4 При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по таре с ОКК и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты; грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления, исключающие возможность повреждения тары.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемого огнеупорного керамического клея требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем требований транспортирования и хранения и применения, установленных настоящими техническими условиями.

7.2 Гарантийный срок хранения ОКК 12 месяцев в закрытой таре с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение нормативного документа, на который дана ссылка | Номера пунктов и подпунктов в технических условиях, в которых дана ссылка |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | 2.2 |
| ГОСТ 12.3.002-75 | 2.3 |
| ГОСТ 12.3.005-75 | 2.3 |
| ГОСТ 12.4.010-75 | 2.4 |
| ГОСТ 12.4.028-76 | 2.4 |
| ГОСТ 12.4.029-76 | 2.4 |
| ГОСТ 12.4.103-83 | 2.4 |
| ГОСТ 4069-69 | 4.2. |
| ГОСТ 5802-86 | 4.4, 4.5 |
| ГОСТ 7875.2-94 | 4.3 |
| ГОСТ 8136-85 | 1.3 |
| ГОСТ 8784-75 | 4.1 |
| ГОСТ 9808-84 | 1.3 |
| ГОСТ 9980.3-86 | 5.1 |
| ГОСТ 9980.4-2002 | 5.1 |
| ГОСТ 14192-96 | 5.3, 6.1 |
| ГОСТ 19433-88 | 5.1 |
| ГОСТ 21907-76 | 1.3 |
| ГОСТ 26565-85 | 3.4.1 |
| ФС 42-3603-98 | 1.3 |
| ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». | 2.2 |
| СниП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. | 2.6 |