ОАО «УралКомпозит»

###### ОКП  15  26  00

###### Директор ОАО « УралКомпозит »

____________Дробышевский С.А.

12 марта 2004 г.

ЖИДКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОГНЕУПОРЫ ( ЖКО-1700)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 1526-002-14377547-2004

Срок введения с 16.03.04 г.

«РАЗРАБОТАНО»

Руководитель разработки

____________Кудрина Л.Г.

05.03.04 г.

ТУ 1526-002-14377547-2004

Настоящие технические условия распространяются на жидкие керамические огнеупоры (ЖКО-1700), предназначенные для использования в металлургической промышленности в качестве:

- компонента огнеупорных смесей для торкретирования металлургических агрегатов;

- керамического клея для периклазохромитовых, шамотных и других огнеупоров при укладке футеровок металлургических агрегатов;

- защиты металлических конструкций от высокотемпературной коррозии.

ЖКО –1700 представляет собой многокомпонентную однородную массу, терракотового цвета, получаемую путем смешивания порошкообразных компонентов и жидкого связующего.

Порошкообразные компоненты представляют собой  соли и оксиды химических элементов, различного зернового состава, получаемые путем помола в бисерных мельницах и в виде готовых химических соединений.

Жидкий компонент ЖКО-1700 представляет собой жидкость, полученную по золь-гель технологии.

Условное обозначение жидких керамических огнеупоров в технической  документации и при заказе должно состоять из наименования материала и номера настоящих технических условий:

ЖКО-1700 ТУ 1526-002-14377547-2004.

1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1  Жидкие керамические огнеупоры (ЖКО-1700) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рецептуре и технологической документации, разработанной и  утвержденной  в  установленном порядке.

  - ЖКО-1700 должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.

###### Технические требования

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условная вязкость (конус), см | 12…15 |
| 2. | Укрывистость, г/м² | не более 1500 |
| 3. | Плотность, г/см³ | 1,8… 2,5 |
| 4. | Термостойкость, Rтс, вод., 1300 | 7 |
| 5. | Огнеупорность, t˚С | 1700 |
| 6. | Продолжительность высыхания, час | 100 |
| 7. | Твердость пленки, усл.ед. | 0,2 |

ТУ 1526-002-14377547-2004

  - Материалы, применяемые для изготовления ЖКО должны соответствовать следующим нормативным документам:

- электрокорунд по ГОСТ 28818-90

- оксид алюминия ГОСТ8136-85

- оксид титана по ГОСТ 9808-84

- оксид циркония по ГОСТ21907-76.

  - ЖКО-1700 поставляется в виде пластичной смеси.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. ЖКО-1700 должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических   условий.

2.2. Приемка ЖКО-1700 производится партиями. Партией считается коли- чество огнеупоров, произведенных  за один технологический цикл,  но  не  более  10 т.

2.3. Приемочный контроль.

2.3.1. Пробу для проведения приемочных испытаний из больших емкостей отбирают по ГОСТ 26565-85.

2.3.2. Приемо-сдаточные испытания ЖКО-1700 осуществляют для каждой партии по следующим показателям:

- укрывистость;

- огнеупорность;

- термостойкость;

- продолжительность высыхания.

2.3.3. Периодические испытания ЖКО осуществляют по следующим показателям:

- плотность;

- вязкость (конус);

- твердость пленки.

2.3.4. Периодические испытания ЖКО-1700 по определению плотности и вязкости изготовитель должен проводить не реже одного раза в месяц и при каждом изменении технологии изготовления и рецептуры (поставщика сырья и материалов), а по определению твердости пленки – раз в полгода.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов сдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания пробы по этому показателю, отобранной из удвоенного количества тарных мест партии. При повторном получении неудовлетворительных результатов партия ЖКО-1700 бракуется.

2.5. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю. При получении неудовлетворительных результатов  повторной проверки партия продукции бракуется.

2.6.  Потребитель  имеет право проводить контрольную проверку соответствия нормированных показателей качества ЖКО-1700 требованиям

ТУ 1526-002-14377547-2004

настоящих технических условий, соблюдая при этом порядок отбора проб и применяя стандартизованные  методы  испытаний.

2.7. Отгрузка ЖКО-1700 сопровождается документом о качестве, составленном в соответствии с настоящими техническими условиями.

Документ должен содержать:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение продукта;

- номер партии и дату изготовления;

- количество упаковочных единиц;

- масса нетто;

- дата отгрузки;

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии партии ЖКО-1700 требованиям настоящих технических условий.

3.МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Укрывистость определяют по ГОСТ 8784-75.

3.2. Огнеупорность ЖКО определяют по ГОСТ 4069-69.

3.3. Термостойкость  ЖКО определяют по ГОСТ 7875.2-94.

3.4. Продолжительность высыхания ЖКО определяют по ГОСТ 19007-73.

3.5. Вязкость (конус) ЖКО определяют по ГОСТ 1770-74.

3.6. Плотность ЖКО определяют по ГОСТ 10181-2000.

3.7. Твердость пленки ЖКО определяют по ГОСТ 5233-67.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Упаковка и маркировка ЖКО-1700 осуществляется в соответствии с

требованиями ГОСТ 9980.3-86 Е, ГОСТ 9980.4-86 Е и ГОСТ 19433-88.

4.2. ЖКО-1700 упаковываются в бочки емкостью 50, 100, 200 л, либо в оборотных контейнерах емкостью 1, 1.2, 2 м3. По согласованию с потребителем допускается поставка ЖКО в другую тару или неупакованным в транспортную тару, а также с иными техническими показателями.

4.3. Маркировка тары с  ЖКО-1700 осуществляется путем наклеивания

этикетки со следующими данными:

- наименование предприятия – изготовителя или его товарный знак;

- марка огнеупора;

- масса нетто в кг;

- дата изготовления;

- обозначение настоящих технических условий;

- манипуляционные знаки №№ 3, 11 по ГОСТ 14192-96

- знак опасности по ГОСТ 19433-88

ТУ 1526-002-14377547-2004

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование ЖКО-1700 производится транспортом любого вида с соблюдением «Правил перевозок грузов», установленных для транспорта данного вида и требований другой документации, утвержденной в установленном порядке. Транспортирование и хранение ЖКО-1700 может осуществляться в интервале температур от минус 25оС до плюс 30оС.

5.2. Транспортная маркировка грузов – по ГОСТ 14192-96.

5.3. Хранение ЖКО-1700 у изготовителя должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований техники безопасности и обеспечения сохранности продукции.

5.4. При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по таре с ЖКО-1700 и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты; грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления, исключающие возможность повреждения тары.

6. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых жидких керамических огнеупоров требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем требований транспортирования и хранения и применения, установленных настоящими техническими условиями.

  - Гарантийный срок хранения ЖКО-1700 12  месяцев в закрытой таре с  момента отгрузки предприятием-изготовителем.

ТУ 1526-002-14377547-2004

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение нормативного документа, на который дана ссылка | Номера пунктов и подпунктов в технических условиях, в которых дана ссылка |
| --- | --- |
| ГОСТ 1770-74 | 3.5. |
| ГОСТ 4069-69 | 3.2. |
| ГОСТ 5233-67 | 3.7. |
| ГОСТ 8784-75 | 3.1. |
| ГОСТ 7875.2-94 | 3.3. |
| ГОСТ 9980.3-86 | 4.1. |
| ГОСТ 9980.4-86 | 4.1. |
| ГОСТ 10181-2000 | 3.6. |
| ГОСТ 14192-96 | 4.3., 5.2 |
| ГОСТ 19007-73 | 3.4. |
| ГОСТ 19433-88 | 4.1., 4.3. |
| ГОСТ 26565-85 | 2.3. |
| ГОСТ 28818-90 | 4 |
| ГОСТ 50418-90 | 4 |
| ТУ 6-10-602-86 | 4 |
| ТУ 5727-003-00281973-96 | 4 |