ОАО «УралКомпозит»

###### ОКП  15  26  00

###### Директор ОАО « УралКомпозит »

____________Дробышевский С.А.

15 марта 2004 г.

ТЕРМОСТОЙКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ

КОМПОЗИТ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ

(ТККР)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 1526–003-14377547-2004

Срок введения с 22.03.2004 г.

«РАЗРАБОТАНО»

Руководитель разработки

____________Кудрина Л.Г.

12.03.04 г.

Настоящие технические условия распространяются на термостойкий керамический композит ресурсосберегающий (ТККР), предназначенный для использования в металлургической промышленности в качестве:

- огнеупорной смеси для изготовления и ремонта элементов футеровки металлургических агрегатов;

- облицовочных покрытий в виде полусухой смеси для литейных форм, в том числе металлических форм , изложниц в производстве чугунного, стального литья и стальных слитков, для получения качественной поверхности слитков;

ТККР представляет собой многокомпонентную однородную пластичную массу зеленого цвета, получаемую путем смешивания порошкообразных компонентов и жидкого связующего.

Порошкообразные компоненты представляют собой  соли и оксиды химических элементов, различного зернового состава, получаемые путем помола в бисерных мельницах и в виде готовых химических соединений. Жидкий компонент ТКК представляет собой жидкость, полученную по золь-гель технологии.

Условное обозначение термостойкого керамического композита в технической  документации и при заказе должно состоять из наименования материала,  и номера настоящих технических условий:

ТККР  по  ТУ 1526-003-14377547-2004.

1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1  Термостойкий керамический композит ресурсосберегающий (ТККР) должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рецептуре и технологической документации, разработанной и  утвержденной  в  установленном порядке.

  - ТККР  должен соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.

###### Технические требования

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условная вязкость, сек | не определяется |
| 2 | Укрывистость, г/м² | не более 2500 |
| 3 | Плотность, г/см³, в пределах | 1,8-3,5 |
| 4 | Термостойкость, Rтс, вод., 1300 | 7 |
| 5 | Огнеупорность, t˚С | 1800 |
| 6 | Твердость пленки, усл.ед. | 0,3 |

  - Материалы, применяемые для изготовления ТКК должны соответствовать следующим нормативным документам:

- электрокорунд по ГОСТ 28818-90

- оксид титана-пигмент по ГОСТ 9808-84

- оксид хрома-пигмент по ГОСТ 2912-79

- каолин по ТУ 5729-090-00284530-00

- золь-гель связующее

- вода по ГОСТ 23732-79

  - ТККР поставляется в виде готовой к применению пластичной смеси различной степени вязкости.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. ТККР должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических   условий.

2.2. Приемка ТККР производится партиями. Партией считается количество огнеупоров, произведенных  за один технологический цикл, но не более 10 т.

2.3. Приемочный контроль.

2.3.1. Пробу для проведения приемочных испытаний из больших емкостей отбирают по ГОСТ 26565-85.

2.3.2. Приемо-сдаточные испытания ТККР осуществляют для каждой партии по следующим показателям:

- укрывистость;

- огнеупорность;

- термостойкость;

2.3.3. Периодические испытания ТККР осуществляют по следующим показателям:

- плотность;

- твердость пленки.

2.3.4. Периодические испытания ТККР по определению плотности и вязкости изготовитель должен проводить не реже одного раза в месяц и при каждом изменении технологии изготовления и рецептуры (поставщика сырья и материалов), а по определению твердости пленки – раз в полгода.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания пробы по этому показателю, отобранной из удвоенного количества тарных мест партии. При повторном получении неудовлетворительных результатов партия ТККР бракуется.

2.5. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю. При получении неудовлетворительных результатов  повторной проверки партия продукции бракуется.

2.6.  Потребитель  имеет право проводить контрольную проверку соответствия нормированных показателей качества ТККР требованиям настоящих технических условий, соблюдая при этом порядок отбора проб и применяя стандартизованные  методы  испытаний.

2.7. Отгрузка ТККР сопровождается документом о качестве, составленном в соответствии с настоящими техническими условиями.

Документ должен содержать:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение продукта;

- номер партии и дату изготовления;

- количество упаковочных единиц;

- масса нетто;

- дата отгрузки;

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии партии ТККР требованиям настоящих технических условий.

3.МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Укрывистость определяют по ГОСТ 8784-75.

3.2. Огнеупорность ТККР определяют по ГОСТ 4069-69.

3.3. Термостойкость ТККР определяют по ГОСТ 7875.2-94.

3.4. Плотность ТККР определяют по ГОСТ 10181-2000.

3.5. Твердость пленки ТККР определяют по ГОСТ 5233-67.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Упаковка и маркировка ТККР осуществляется в соответствии с

требованиями ГОСТ 9980.3-86 Е, ГОСТ 9980.4-86 Е и ГОСТ 14192-96.

4.2. ТККР упаковывается в оборотные металлические контейнеры 1,0-2,0 м2. По согласованию с потребителем допускается поставка ТККР в другой таре, а также  в таре с иными техническими показателями..

4.3. Маркировка тары с  ТККР осуществляется путем наклеивания

этикетки со следующими данными:

- наименование предприятия – изготовителя или его товарный знак;

- марка огнеупора;

- масса нетто в кг;

- дата изготовления;

- обозначение настоящих технических условий;

- манипуляционные знаки №№ 3, 11 по ГОСТ 14192-96

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование ТККР производится транспортом любого вида с соблюдением «Правил перевозок грузов», установленных для транспорта данного вида и требований другой документации, утвержденной в установленном порядке. Транспортирование и хранение ЖКО-1700 может осуществляться в интервале температур от минус 35оС до плюс 40оС.

5.2. Транспортная маркировка грузов – по ГОСТ 14192-96.

5.3. Хранение ТКК у изготовителя должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований техники безопасности и обеспечения сохранности продукции.

5.4. При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по таре с ТККР и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты; грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления, исключающие возможность повреждения тары.

6. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого термостойкого керамического композита требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем требований транспортирования и хранения и применения, установленных настоящими техническими условиями.

  - Гарантийный срок хранения ТККР 12 месяцев в закрытой таре с  момента отгрузки предприятием-изготовителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение нормативного документа, на который дана ссылка | Номера пунктов и подпунктов в технических условиях, в которых дана ссылка |
| --- | --- |
| ГОСТ 28818-90 | 1.3 |
| ГОСТ 9808-84 | 1.3 |
| ГОСТ 2912-79 | 1.3 |
| ГОСТ 23732-79 | 1.3 |
| ГОСТ 26565-85 | 2.3.1 |
| ГОСТ 8784-75 | 3.1. |
| ГОСТ 4069-69 | 3.2. |
| ГОСТ 7875.2-94 | 3.3. |
| ГОСТ 10181-2000 | 3.4 |
| ГОСТ 5233-67 | 3.5 |
| ГОСТ 9980.3-86 Е | 4.1 |
| ГОСТ 9980.4-86 Е | 4.1 |
| ГОСТ 14192-96 | 4.1, 4.3, 5.2 |