ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕРМОСТОЙКОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО

(ТКК-Р) ТУ 1526-003-14377547-2004

ДЛЯ РЕМОНТА ПОДДОНОВ ПОД СКВОЗНЫЕ ИЗЛОЖНИЦЫ,

С УСЛОВИЕМ РАЗЛИВКИ БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИН.

Челябинск, 2004

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ХРАНЕНИЯ

  - ТКК-Р поставляется готовым к применению в полиэтиленовых пакетах,

расфасованных по 20-30 кг, представляет собой однородную пластичную массу

тёмно-зелёного цвета. ТКК-Р по степени опасности для организма относится к IV

классу т.е. к веществам малоопасным , не горюч, невзрывоопасен , нетоксичен.

ПДК в воздухе рабочей зоны 10 мг/м³.

  - Хранение ТКК-Р осуществляется при температуре от -30ºС до +40ºС, в герметичной таре или в таре производителя.

  - Срок  хранения ТКК-Р – 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранения герметичности тары.

- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТКК-Р

  - Лопата, мастерок.

  - Ведро.

  - Трамбовка, пневмотрамбовка.

- ПОДГОТОВКА ТКК-Р К ПРИМЕНЕНИЮ

  - Перед применением ТКК-Р должен иметь температуру от +10ºС до +30ºС.

  - При хранении ТКК-Р при отрицательных температурах требуется нагрев, обеспечивающий равномерное прогревание материала, не допускать нагрев   ТКК-Р открытым пламенем.

  - Визуально оценить объем изношенных частей одного поддона (размывы, сколы, трещины и т.д.)

  - Взять только необходимое количество мешков с ТКК-Р для устранения дефектов одного поддона.

  - Вскрыть полиэтиленовый мешок с ТКК-Р и положить в ведро необходимый  объем ТКК-Р для ремонта поддона.

- ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОДДОНОВ

  - Перед нанесением ТКК-Р на внутреннюю поверхность поддонов, поверхность поддона должна быть очищена от окалины, влаги, пыли и масла (если таковые имеются) при помощи металлической щетки, скребков.

  - Тщательно продуть место нанесения ТКК-Р на поддоне сжатым воздухом.

  - Поддон перед нанесением ТКК-Р должен иметь температуру от +70ºС до +300ºС.

- РЕМОНТ ИЗНОШЕННЫХ УЧАСТКОВ ПОДДОНА

  - Нанесение ТКК-Р на изношенные участки поддона осуществляется по вышеупомянутым требованиям к поддону.

  - Нанесение ТКК-Р на изношенные участки поддона осуществляется на ж/д составе.

  - Взять необходимый объем ТКК-Р из ведра для ремонта одного определенного дефекта поддона и положить в центральную часть дефекта.

  - Трамбование ТКК-Р осуществляется трамбовкой или пневмотрамбовкой до первоначальных геометрических размеров поддона.

  - Поддон после окончания ремонта должен выстояться 2-3 часа до изменения цвета ТКК-Р с тёмно-зелёного до светло-зелёного.

6.  ВИДЫ БРАКА

| № | Вид брака | Причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отслоение ТКК-Р после сушки поддона | 1.Не очищена поверхность дефекта поддона. 2. Превышена температура поверхности поддона. | Очистить место нанесения ТКК-Р при помощи металлической щетки, скребков. Затем тщательно продуть место нанесения сжатым воздухом. |
| 2 | Вырыв, размыв ТКК-Р после разливки металла на поддон | Недостаточное время сушки ТКК-Р | Поддон после ремонта должен выстояться 2-3 часа при температуре поддона не ниже 200ºС. |
| 3 | Сколы, крошение ТКК-Р | Не выведена ТКК-Р геометрия поверхности при ремонте поддона | Вывести точную первоначальную геометрию поверхности при ремонте дефекта поддона. |
| 4 | «Проседание», усадка ТКК-Р после разливки металла | Недостаточная степень трамбования пневмотрамбовкой при ремонте дефекта поддона. | Тщательно утрамбовать место ремонта дефекта пневмотрамбовкой. |

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТКК-Р

  - ТКК-Р является огнеупорным материалом, безопасным при использовании вблизи открытого огня.

  - При работе и нанесении ТКК-Р на холодные и теплые поддоны с температурой поддона ниже 100ºС необходимо использовать хлопчатобумажную спецодежду и рукавицы.

  - При работе и нанесении ТКК-Р на горячие поддоны с температурой более  100ºС необходимо использовать суконную куртку и брюки, валенки, на руках должны быть одеты вачеги.

  - При попадании ТКК-Р на кожу рук и лица необходимо промыть тёплой питьевой проточной водой с мылом.

  - При попадании ТКК-Р в глаза необходимо промыть теплой питьевой проточной водой.